Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. GES 15/2020

Adquisición de placas y engomados para vehículos automotores, solicitadas por la Coordinación Administrativa de la Secretaría General de Gobierno.

Anexo I

Especificaciones Técnicas

PLACAS METÁLICAS LÁMINA DE ALUMINIO

- PLACA DIMENSIONES.-   150 MM  X 300 MM.

- DESCRIPCIÓN GENERAL.- PLACA DE LÁMINA DE ALUMINIO RECUBIERTA CON TEXTURA REFLEJANTE DE MICROESFERA  ENCAPSULADA, TROQUELADA E IMPRESA CON UNA REFLECTIVIDAD A LOS RAYOS DE LUZ INCIDENTES A UN ÁNGULO NO MENOR DE 70°.

- MATERIAL.-  LÁMINA DE ALUMINIO.

- COMPOSICIÓN.- 5005H14, MICROESFERA ENCAPSULADA CON SUPERFICIE LISA Y UN ÁNGULO DE REFLEXIÓN ABIERTA.

- CARACTERÍSTICAS.-  LA LÁMINA DE ALUMINIO DEBE TENER UNA COMPOSICIÓN 5005-H14 CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 0,660 MM (0,026").

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA PLACA

- SELLOS DE SEGURIDAD

LAS PLACAS DEBERÁN INCORPORAR DIRECTAMENTE EN LA PELÍCULA REFLEJANTE DOS SELLOS GRABADOS QUE NO OBSTRUYAN LA REFLECTIVIDAD, UNO CORRESPONDERÁ A LAS SIGLAS DE LA SCT, Y EL SEGUNDO AL NÚMERO DE REGISTRO DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA MANUFACTURA; AMBOS DEBERÁN APEGARSE AL DISEÑO PROPUESTO EN ESTAS BASES, LOS CUALES DEBERÁN APARECER DE LA SIGUIENTE MANERA:

  - EL SELLO CORRESPONDIENTE A LAS SIGLAS DE LA SCT DEBERÁ APARECER EN SU TOTALIDAD EN AL MENOS DOS OCASIONES DEL LADO IZQUIERDO DE LA PLACA.

  - EL SELLO CORRESPONDIENTE A LAS SIGLAS DE LA SCT DEBERÁ TENER 30 MM DE ANCHO.

  - EL SELLO CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE FABRICANTE DEBERÁ APARECER EN SU TOTALIDAD EN AL MENOS DOS OCASIONES DEL LADO DERECHO DE LA PLACA.

  - EL SELLO CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE FABRICANTE DEBERÁ TENER 20 MM DE DIÁMETRO.

- CARACTERES ALFANUMÉRICOS

LAS LETRAS Y DÍGITOS, DEBERÁN ESTAR TRAZADOS DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM-001-SCT-2-2016) E INTEGRAR UN EFECTO DE SOMBRA, EN SU INTERIOR SE DEBERÁ APRECIAR UN PATRÓN FORMADO POR MICROTIPOGRAFÍA TIPO DEGRADADO FORMADO POR LA LETRA O DÍGITO AL CUAL PERTENECE. TROQUELADAS EN ALTO RELIEVE DE 1.8MM A 2MM DE ALTO Y CON UN ANCHO DE RASGO DE LAS LETRAS DE 4.6MM A 5.6MM CUMPLIENDO CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA TABLA A, DEL APÉNDICE B NORMATIVO DE LA NORMA (NOM-001-SCT-2-2016).

- ELEMENTOS GRÁFICOS

EN LA PARTE INFERIOR IZQUIERDA DE LAS PLACAS VEHICULARES SE DEBERÁ ENCONTRAR IMPRESO EL ESCUDO NACIONAL DE 20X20 MM EN COLOR NEGRO.

EN LA ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA DE LAS PLACAS SE ENCONTRARÁ LA LETRA “F” EN COLOR NEGRO PARA LA PLACA FRONTAL Y LA LETRA "T" EN COLOR GUINDA PARA LA PLACA TRASERA DEL VEHÍCULO.

DEBERÁ INCORPORAR EL LOGOTIPO “PURO SINALOA”, DE ACUERDO AL DISEÑO.

- CÓDIGO BIDIMENSIONAL DE SEGURIDAD (CÓDIGO QR)

EL CÓDIGO DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LO QUE MARCA LA NORMA OFICIAL MEXICANA, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 5.3.11 (NOM-001-SCT-2-2016).DEBERÁ SER OPTICAMENTE ACTIVO DE DOBLE POLARIDAD, Y QUE PUEDA SER AUTENTICADO DE LAS SIGUIENTES FORMAS: 1) MEDIANTE EL USO DE UNA FUENTE DE LUZ QUE MODIFICA LOS TONOS SEGÚN EL ÁNGULO DE INCIDENCIA, PRESENTANDO CAMBIOS DE COLOR QUE VA DE UNA GAMA DE TONOS AZUL A UNA GAMA DE TONOS MAGENTA. 2) POR MEDIO DE LENTES ESPECIALIZADOS, CUBRIENDO UN OJO A LA VEZ SE PRESENTE UNA TONALIDAD AZUL O TONALIDADES MAGENTA SEGÚN EL OJO CON EL QUE SE OBSERVE. 3)MEDIANTE UN MICROSCOPIO PORTÁTIL NO MENOR A 400X PARA PODER OBSERVAR CLARAMENTE MICRO PARTÍCULAS METÁLICAS PLATEADAS CON DIMENSIONES DE 10-14µ QUE PRESENTAN CON CLARIDAD UNA PALOMA DE VERIFICACIÓN. AL CENTRO DEL CÓDIGO SE PODRÁ OBSERVAR LA SILUETA DE UN VENADO. COMO PARTE DEL DISEÑO SE DEBERÁ INCORPORAR UN MARCO EXTERIOR DE COLOR GUINDA QUE INCORPORE LA SERIE ALFANÚMERICA PERTENECIENTE A LA PLACA, REPETIDA “N” CANTIDAD DE VECES.

EL CÓDIGO DE SEGURIDAD DEBERÁ ESTAR IMPRESO CON TINTAS QUE PERMITAN LA VALIDACIÓN ELECTRÓNICA. EL CÓDIGO BIDIMENSIONAL DE SEGURIDAD NO PODRÁ SER UNA VARIANTE DE UN CÓDIGO DE ARQUITECTURA ABIERTA, YA QUE DEBERÁ SER DISEÑADO EX PROFESO PARA APLICACIONES DE SEGURIDAD QUE NO PERMITA RETRO INGENIERÍA ALGUNA, INSERTANDO DATOS ALEATORIOS, CONSTANTES Y/O BIOMÉTRICOS ADEMÁS DE LA INFORMACIÓN DE INTERÉS, POR MEDIO DE ALGORITMOS MATEMÁTICOS ÚNICOS, ES DECIR, QUE LOS ELEMENTOS DE CADA CÓDIGO NO SEAN SIMILARES ENTRE SÍ. PARA FACILITAR LA LECTURA, ES NECESARIO QUE EL CÓDIGO TENGA CAPACIDAD DE CORRECCIÓN DE ERRORES CON UN PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE 20% COMO MÍNIMO.

LA LECTURA DEL CÓDIGO SE VALIDARÁ COMO AUTENTICA MEDIANTE EL USO DE UNA APLICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN CONTROLADA EN PLATAFORMA ANDROID: VERSIÓN 5 O SUPERIOR Y IOS: VERSIÓN 11 O SUPERIOR, IPHONE 6 O SUPERIOR, PARA TELÉFONOS MÓVILES, LOS ALGORITMOS DE LECTURA Y DECODIFICACIÓN SERÁN ÚNICOS.

EL CÓDIGO BIDIMENSIONAL, SERÁ EMITIDO CON TODA O PARTE DE LA INFORMACIÓN SIGUIENTE:

- INCLUIRÁ INFORMACIÓN EN RELACIÓN A SU ORIGEN DE EMISIÓN, POR MEDIO DE UN FOLIO IDENTIFICADOR ÚNICO (FIRMA DIGITAL).

- EL SOFTWARE DE EMISIÓN DE LOS CÓDIGOS BIDIMENSIONALES DE SEGURIDAD DEBERÁ SER ASISTIDO POR UNA LLAVE CRIPTOGRÁFICA ASIGNADA ESPECÍFICAMENTE PARA EL EMISOR Y PERMITA EL CONTROL DEL CONTEO DEL FOLIO IDENTIFICADOR ÚNICO, ADEMÁS DE EVITAR LA GENERACIÓN NO AUTORIZADA SI SE PRESCINDE DE DICHA LLAVE.

- DEBERÁ CONTAR CON INFORMACIÓN ENCRIPTADA DENTRO DE SÍ MISMO, POR LO QUE LA APLICACIÓN SOLO FUNGE COMO UN DECODIFICADOR QUE MUESTRA LOS RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA DENTRO DEL CÓDIGO, PUDIÉNDOSE REALIZAR AUN CUANDO EL TELÉFONO INTELIGENTE NO CUENTE CON NINGÚN TIPO DE SEÑAL, ALMACENANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y ENVIÁNDOLOS CUANDO SE RESTABLEZCA LA COMUNICACIÓN. DEBERÁ CONTENER LA LEYENDA:

  - “CÓDIGO AUTÉNTICO DEL ESTADO DE SINALOA”.

- EL SISTEMA PODRÁ COLOCAR CÓDIGOS QUE SE CONSIDEREN DUDOSOS EN UNA LISTA NEGRA, LA CUAL PODRÁ SER CARGADA PREVIAMENTE EN EL DISPOSITIVO INTELIGENTE. TAMBIÉN SE PODRÁN COLOCAR CÓDIGOS EN ESTA LISTA NEGRA MEDIANTE LA APLICACIÓN INSTALADA EN EL TELÉFONO INTELIGENTE, CUENTE O NO CON COBERTURA INALÁMBRICA.

- LA APLICACIÓN PUEDE TENER DIFERENTES NIVELES DE ACCESO MEDIANTE CUENTAS DE USUARIO CON CONTRASEÑAS LO CUAL LE PERMITIRÁ ACCEDER O NO A INFORMACIÓN SELECCIONADA PREVIAMENTE CONTENIDA DENTRO DEL CÓDIGO.AL SER LEÍDO POR UNA APLICACIÓN DE USO COMERCIAL MOSTRARÁ:

  - SERIE ALFANÚMERICA.

  - NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA.

  - RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE

  - NÚMERO DE REGISTRO DEL FABRICANTE.

  - TIPO DE DOCUMENTO.

  - LOTE DE FABRICACIÓN.

  - TIPO DE SERVICIO.

  - VIGENCIA.

  - AÑO DE FABRICACIÓN

- EMBUTIDO

DEBERÁ CONTAR CON UN ESPACIO LIBRE CON EMBOZADO PARA COLOCACIÓN DE STICKER RECTANGULAR; CON LA MEDIDA 30MM X 25MM EN LA ESQUINA INFERIOR DERECHA.

- SELLO ÓPTICO DE SEGURIDAD

COMO MEDIDA ADICIONAL DE SEGURIDAD INTEGRADO AL INTERIOR DE LA COMPOSICIÓN DE LA PLACA VEHICULAR SE DEBERÁ INCORPORAR UN SELLO CUADRADO OPTICAMENTE ACTIVO DE DOBLE POLARIDAD CON LA SILUETA GEOGRAFICA DEL ESTADO CON UN EFECTO METALIZADO AL CENTRO DEL CUADRADO. DEBERÁ PODER SER AUTENTICADO DE LAS SIGUIENTES FORMAS: 1) MEDIANTE EL USO DE UNA FUENTE DE LUZ QUE MODIFICA LOS TONOS SEGÚN EL ÁNGULO DE INCIDENCIA, PRESENTANDO CAMBIOS DE COLOR QUE VA DE UNA GAMA DE TONOS AZUL A UNA GAMA DE TONOS MAGENTA. 2) POR MEDIO DE LENTES ESPECIALIZADOS, CUBRIENDO UN OJO A LA VEZ SE PRESENTE UNA TONALIDAD AZUL O TONALIDADES MAGENTA SEGÚN EL OJO CON EL QUE SE OBSERVE 3)MEDIANTE UN MICROSCOPIO PORTÁTIL NO MENOR A 400X PARA PODER OBSERVAR CLARAMENTE MICRO PARTÍCULAS METÁLICAS PLATEADAS CON DIMENSIONES DE 10-14µ QUE PRESENTAN CON CLARIDAD UNA PALOMA DE VERIFICACIÓN.

EL SELLO AL REGISTRAR CON EL MATERIAL TRANSPARENTE HARÁN VISIBLES EFECTOS DE MOVIMIENTO CON REFRACCIÓN DE LUZ EN DIFERENTES DIMENSIÓNES.

- LAMINADO

LA TEXTURA REFLEJANTE DE LAS PLACAS VEHICULARES DEBERÁ ESTAR PROTEGIDA CON MATERIAL TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE QUE INCORPORE EL LOGOTIPO “PURO SINALOA” CON UN EFECTO DE REFRACCIÓN DE LUZ CON PUNTOS DE INCIDENCIA QUE CREA PATRONES CINÉTICOS.

EMPAQUE DEL PRODUCTO

SE ENTREGAN LÁMINAS Y CALCOMANÍAS RETRACTILADAS, LA ENTREGA EN BODEGA SE REQUIERE EN CAJAS DE CARTÓN CERRADA QUE RESISTAN LA CAPACIDAD DE 50 JUEGOS DE PLACAS Y CALCOMANÍAS EN CADA UNA, CADA JUEGO DE PLACAS DEBERÁ SER ENTREGADO EN BOLSA DE PLÁSTICO.

VIDA ÚTIL DE LA PLACA METÁLICA

36 MESES EXPUESTO A INTEMPERIE.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA LA EMISIÓN DE PLACAS PERMANENTES PARA MOTOCICLETAS CONFORME LO REQUIERE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD Y TRANSPORTES.

PLACAS METÁLICAS LÁMINA DE ALUMINIO

- PLACA DIMENSIONES.- 134 MM  X 215 MM.

- DESCRIPCIÓN GENERAL.- PLACA DE LÁMINA DE ALUMINIO RECUBIERTA CON TEXTURA REFLEJANTE DE MICROESFERA  ENCAPSULADA, TROQUELADA E IMPRESA CON UNA REFLECTIVIDAD A LOS RAYOS DE LUZ INCIDENTES A UN ÁNGULO NO MENOR DE 70°.

- MATERIAL.-  LÁMINA DE ALUMINIO.

- COMPOSICIÓN.- 5005H14, MICROESFERA ENCAPSULADA CON SUPERFICIE LISA Y UN ÁNGULO DE REFLEXIÓN ABIERTA.

- CARACTERÍSTICAS.-  LA LÁMINA DE ALUMINIO DEBE TENER UNA COMPOSICIÓN 5005-H14 CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 0,660 MM (0,026").

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA PLACA

- SELLOS DE SEGURIDAD

LAS PLACAS DEBERÁN INCORPORAR DIRECTAMENTE EN LA PELÍCULA REFLEJANTE DOS SELLOS GRABADOS QUE NO OBSTRUYAN LA REFLECTIVIDAD, UNO CORRESPONDERÁ A LAS SIGLAS DE LA SCT, Y EL SEGUNDO AL NÚMERO DE REGISTRO DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA MANUFACTURA; AMBOS DEBERÁN APEGARSE AL DISEÑO PROPUESTO EN ESTAS BASES, LOS CUALES DEBERÁN APARECER DE LA SIGUIENTE MANERA:

  - EL SELLO CORRESPONDIENTE A LAS SIGLAS DE LA SCT DEBERÁ APARECER EN SU TOTALIDAD EN AL MENOS DOS OCASIONES DEL LADO IZQUIERDO DE LA PLACA.

  - EL SELLO CORRESPONDIENTE A LAS SIGLAS DE LA SCT DEBERÁ TENER 30 MM DE ANCHO.

  - EL SELLO CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE FABRICANTE DEBERÁ APARECER EN SU TOTALIDAD EN AL MENOS DOS OCASIONES DEL LADO DERECHO DE LA PLACA.

  - EL SELLO CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE FABRICANTE DEBERÁ TENER 20 MM DE DIÁMETRO.

- CARACTERES ALFANUMÉRICOS

LAS LETRAS Y DÍGITOS, DEBERÁN ESTAR TRAZADOS DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM-001-SCT-2-2016) E INTEGRAR UN EFECTO DE SOMBRA, EN SU INTERIOR SE DEBERÁ APRECIAR UN PATRÓN FORMADO POR MICROTIPOGRAFÍA TIPO DEGRADADO FORMADO POR LA LETRA O DÍGITO AL CUAL PERTENECE. TROQUELADAS EN ALTO RELIEVE DE 1.8MM A 2MM DE ALTO Y CON UN ANCHO DE RASGO DE LAS LETRAS DE 4.6MM A 5.6MM CUMPLIENDO CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA TABLA A, DEL APÉNDICE B NORMATIVO DE LA NORMA (NOM-001-SCT-2-2016).

- ELEMENTOS GRÁFICOS

EN LA PARTE INFERIOR IZQUIERDA DE LAS PLACAS VEHICULARES SE DEBERÁ ENCONTRAR IMPRESO EL ESCUDO NACIONAL DE 20X20 MM EN COLOR NEGRO.

EN LA ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA DE LAS PLACAS SE ENCONTRARÁ LA LETRA "T" EN COLOR GUINDA.

DEBERÁ INCORPORAR EL LOGOTIPO “PURO SINALOA”, DE ACUERDO AL DISEÑO.

- CÓDIGO BIDIMENSIONAL DE SEGURIDAD (CÓDIGO QR)

EL CÓDIGO DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LO QUE MARCA LA NORMA OFICIAL MEXICANA, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 5.3.11 (NOM-001-SCT-2-2016).DEBERÁ SER OPTICAMENTE ACTIVO DE DOBLE POLARIDAD, Y QUE PUEDA SER AUTENTICADO DE LAS SIGUIENTES FORMAS: 1) MEDIANTE EL USO DE UNA FUENTE DE LUZ QUE MODIFICA LOS TONOS SEGÚN EL ÁNGULO DE INCIDENCIA, PRESENTANDO CAMBIOS DE COLOR QUE VA DE UNA GAMA DE TONOS AZUL A UNA GAMA DE TONOS MAGENTA. 2) POR MEDIO DE LENTES ESPECIALIZADOS, CUBRIENDO UN OJO A LA VEZ SE PRESENTE UNA TONALIDAD AZUL O TONALIDADES MAGENTA SEGÚN EL OJO CON EL QUE SE OBSERVE. 3)MEDIANTE UN MICROSCOPIO PORTÁTIL NO MENOR A 400X PARA PODER OBSERVAR CLARAMENTE MICRO PARTÍCULAS METÁLICAS PLATEADAS CON DIMENSIONES DE 10-14µ QUE PRESENTAN CON CLARIDAD UNA PALOMA DE VERIFICACIÓN. AL CENTRO DEL CÓDIGO SE PODRÁ OBSERVAR LA SILUETA DE UN VENADO. COMO PARTE DEL DISEÑO SE DEBERÁ INCORPORAR UN MARCO EXTERIOR DE COLOR GUINDA QUE INCORPORE LA SERIE ALFANÚMERICA PERTENECIENTE A LA PLACA, REPETIDA “N” CANTIDAD DE VECES.

EL CÓDIGO DE SEGURIDAD DEBERÁ ESTAR IMPRESO CON TINTAS QUE PERMITAN LA VALIDACIÓN ELECTRÓNICA. EL CÓDIGO BIDIMENSIONAL DE SEGURIDAD NO PODRÁ SER UNA VARIANTE DE UN CÓDIGO DE ARQUITECTURA ABIERTA, YA QUE DEBERÁ SER DISEÑADO EX PROFESO PARA APLICACIONES DE SEGURIDAD QUE NO PERMITA RETRO INGENIERÍA ALGUNA, INSERTANDO DATOS ALEATORIOS, CONSTANTES Y/O BIOMÉTRICOS ADEMÁS DE LA INFORMACIÓN DE INTERÉS, POR MEDIO DE ALGORITMOS MATEMÁTICOS ÚNICOS, ES DECIR, QUE LOS ELEMENTOS DE CADA CÓDIGO NO SEAN SIMILARES ENTRE SÍ. PARA FACILITAR LA LECTURA, ES NECESARIO QUE EL CÓDIGO TENGA CAPACIDAD DE CORRECCIÓN DE ERRORES CON UN PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE 20% COMO MÍNIMO.

LA LECTURA DEL CÓDIGO SE VALIDARÁ COMO AUTENTICA MEDIANTE EL USO DE UNA APLICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN CONTROLADA EN PLATAFORMA ANDROID: VERSIÓN 5 O SUPERIOR Y IOS: VERSIÓN 11 O SUPERIOR, IPHONE 6 O SUPERIOR, PARA TELÉFONOS MÓVILES, LOS ALGORITMOS DE LECTURA Y DECODIFICACIÓN SERÁN ÚNICOS.

EL CÓDIGO BIDIMENSIONAL, SERÁ EMITIDO CON TODA O PARTE DE LA INFORMACIÓN SIGUIENTE:

- INCLUIRÁ INFORMACIÓN EN RELACIÓN A SU ORIGEN DE EMISIÓN, POR MEDIO DE UN FOLIO IDENTIFICADOR ÚNICO (FIRMA DIGITAL).

- EL SOFTWARE DE EMISIÓN DE LOS CÓDIGOS BIDIMENSIONALES DE SEGURIDAD DEBERÁ SER ASISTIDO POR UNA LLAVE CRIPTOGRÁFICA ASIGNADA ESPECÍFICAMENTE PARA EL EMISOR Y PERMITA EL CONTROL DEL CONTEO DEL FOLIO IDENTIFICADOR ÚNICO, ADEMÁS DE EVITAR LA GENERACIÓN NO AUTORIZADA SI SE PRESCINDE DE DICHA LLAVE.

- DEBERÁ CONTAR CON INFORMACIÓN ENCRIPTADA DENTRO DE SÍ MISMO, POR LO QUE LA APLICACIÓN SOLO FUNGE COMO UN DECODIFICADOR QUE MUESTRA LOS RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA DENTRO DEL CÓDIGO, PUDIÉNDOSE REALIZAR AUN CUANDO EL TELÉFONO INTELIGENTE NO CUENTE CON NINGÚN TIPO DE SEÑAL, ALMACENANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y ENVIÁNDOLOS CUANDO SE RESTABLEZCA LA COMUNICACIÓN. DEBERÁ CONTENER LA LEYENDA:

  - “CÓDIGO AUTÉNTICO DEL ESTADO DE SINALOA”.

- EL SISTEMA PODRÁ COLOCAR CÓDIGOS QUE SE CONSIDEREN DUDOSOS EN UNA LISTA NEGRA, LA CUAL PODRÁ SER CARGADA PREVIAMENTE EN EL DISPOSITIVO INTELIGENTE. TAMBIÉN SE PODRÁN COLOCAR CÓDIGOS EN ESTA LISTA NEGRA MEDIANTE LA APLICACIÓN INSTALADA EN EL TELÉFONO INTELIGENTE, CUENTE O NO CON COBERTURA INALÁMBRICA.

- LA APLICACIÓN PUEDE TENER DIFERENTES NIVELES DE ACCESO MEDIANTE CUENTAS DE USUARIO CON CONTRASEÑAS LO CUAL LE PERMITIRÁ ACCEDER O NO A INFORMACIÓN SELECCIONADA PREVIAMENTE CONTENIDA DENTRO DEL CÓDIGO.AL SER LEÍDO POR UNA APLICACIÓN DE USO COMERCIAL MOSTRARA:

  - SERIE ALFANÚMERICA.

  - NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA.

  - RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE

  - NÚMERO DE REGISTRO DEL FABRICANTE.

  - TIPO DE DOCUMENTO.

  - LOTE DE FABRICACIÓN.

  - TIPO DE SERVICIO.

  - VIGENCIA.

  - AÑO DE FABRICACIÓN

- EMBUTIDO

DEBERÁ CONTAR CON UN ESPACIO LIBRE CON EMBOZADO PARA COLOCACIÓN DE STICKER RECTANGULAR; CON LA MEDIDA 30MM X 25MM EN LA ESQUINA INFERIOR DERECHA.

- SELLO ÓPTICO DE SEGURIDAD

COMO MEDIDA ADICIONAL DE SEGURIDAD INTEGRADO AL INTERIOR DE LA COMPOSICIÓN DE LA PLACA VEHICULAR SE DEBERÁ INCORPORAR UN SELLO CUADRADO OPTICAMENTE ACTIVO DE DOBLE POLARIDAD CON LA SILUETA GEOGRAFICA DEL ESTADO CON UN EFECTO METALIZADO AL CENTRO DEL CUADRADO. DEBERÁ PODER SER AUTENTICADO DE LAS SIGUIENTES: FORMAS 1) MEDIANTE EL USO DE UNA FUENTE DE LUZ QUE MODIFICA LOS TONOS SEGÚN EL ÁNGULO DE INCIDENCIA, PRESENTANDO CAMBIOS DE COLOR QUE VA DE UNA GAMA DE TONOS AZUL A UNA GAMMA DE TONOS MAGENTA. 2) POR MEDIO DE LENTES ESPECIALIZADOS, CUBRIENDO UN OJO A LA VEZ SE PRESENTE UNA TONALIDAD AZUL O TONALIDADES MAGENTA SEGÚN EL OJO CON EL QUE SE OBSERVE 3)MEDIANTE UN MICROSCOPIO PORTÁTIL NO MENOR A 400X PARA PODER OBSERVAR CLARAMENTE MICRO PARTÍCULAS METÁLICAS PLATEADAS CON DIMENSIONES DE 10-14µ QUE PRESENTAN CON CLARIDAD UNA PALOMA DE VERIFICACIÓN.

EL SELLO AL REGISTRAR CON EL MATERIAL TRANSPARENTE HARÁN VISIBLES EFECTOS DE MOVIMIENTO CON REFRACCIÓN DE LUZ EN DIFERENTES DIMENSIÓNES.

- LAMINADO

LA TEXTURA REFLEJANTE DE LAS PLACAS VEHICULARES DEBERÁ ESTAR PROTEGIDA CON MATERIAL TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE QUE INCORPORE EL LOGOTIPO “PURO SINALOA” CON UN EFECTO DE REFRACCIÓN DE LUZ CON PUNTOS DE INCIDENCIA QUE CREA PATRONES CINÉTICOS.

EMPAQUE DEL PRODUCTO

SE ENTREGAN LÁMINAS Y CALCOMANÍAS RETRACTILADAS, EN CAJA DE CARTON CERRADA.

VIDA ÚTIL DE LA PLACA METÁLICA

36 MESES EXPUESTO A INTEMPERIE.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA LA EMISIÓN DE CALCOMANÍAS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES CONFORME LO REQUIERE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD Y TRANSPORTES

CARACTERÍSTICAS GENERALES.

- LAS CALCOMANÍAS DEBEN CUMPLIR CON LAS DIMENSIONES DE 180 MM POR 75 MM CON ESQUINAS REDONDEADAS.

- LOS CARACTERES QUE SE UTILICEN DEBERÁN AJUSTARSE A LOS PATRONES INDICADOS EN LAS FIGURAS 45 Y 46 DEL APÉNDICE A DE LA NOM-001-SCT-2-2016.

- LA TEXTURA REFLEJANTE DEBE CUMPLIR CON LOS VALORES DE INTENSIDAD REFLECTIVA DE LA TEXTURA REFLEJANTE PARA PLACAS.

- BAJO CONDICIONES DE LLUVIA O HUMEDAD, LA REFLECTIVIDAD DE LA CALCOMANÍA NO DEBE SER MENOR AL 90% DEL VALOR ESPECIFICADO DE LAS TABLAS 1 Y 2 DE LA NOM-001-SCT-2-2016.

- DEBERÁN FABRICARSE EN TEXTURA REFLEJANTE, CON ADHESIVO EN LA PARTE FRONTAL DE TIPO PERMANENTE DE ALTA RESISTENCIA Y EL ADHESIVO DEBE SER DE ALTA RESISTENCIA.

- LOS TINTES DEBEN GARANTIZAR LAS CALCOMANÍAS NO SUFRAN DECOLORACIÓN O DEFORMACIÓN EN USO NORMAL.

- LA ADHERENCIA DE LA PINTURA Y ADHESIVO A LA TEXTURA REFLEJANTE DEBE DE REALIZARSE DURANTE LA PRODUCCIÓN EN SERIE DE LAS CALCOMANÍAS.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE CALCOMANÍAS

LAS CALCOMANÍAS DEBERÁN INCORPORAR DIRECTAMENTE EN LA PELÍCULA REFLEJANTE DOS SELLOS GRABADOS QUE NO OBSTRUYAN LA REFLECTIVIDAD, UNO CORRESPONDIENTE A LAS SIGLAS DE LA SCT, Y EL SEGUNDO EL NÚMERO DE REGISTRO DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA MANUFACTURA; AMBOS DEBERÁN APEGARSE AL DISEÑO PROPUESTO EN ESTAS BASES.

LAS CALCOMANÍAS DEBERÁN TENER IMPRESO EL ESCUDO NACIONAL EN LA PARTE INFERIOR IZQUIERDA.

DEBERÁ INCORPORAR EL LOGOTIPO “PURO SINALOA”, DE ACUERDO AL DISEÑO ENTREGADO.

CÓDIGO BIDIMENSIONAL DE SEGURIDAD (CÓDIGO QR)

EL CÓDIGO DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LO QUE MARCA LA NORMA OFICIAL MEXICANA, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 5.3.11 (NOM-001-SCT-2-2016). DEBERÁ SER OPTICAMENTE ACTIVO DE DOBLE POLARIDAD, Y QUE PUEDA SER AUTENTICADO DE LAS SIGUIENTES FORMAS: 1) MEDIANTE EL USO DE UNA FUENTE DE LUZ QUE MODIFICA LOS TONOS SEGÚN EL ÁNGULO DE INCIDENCIA, PRESENTANDO CAMBIOS DE COLOR QUE VA DE UNA GAMA DE TONOS AZUL A UNA GAMA DE TONOS MAGENTA. 2) POR MEDIO DE LENTES ESPECIALIZADOS, CUBRIENDO UN OJO A LA VEZ SE PRESENTE UNA TONALIDAD AZUL O TONALIDADES MAGENTA SEGÚN EL OJO CON EL QUE SE OBSERVE. 3)MEDIANTE UN MICROSCOPIO PORTÁTIL NO MENOR A 400X PARA PODER OBSERVAR CLARAMENTE MICRO PARTÍCULAS METÁLICAS PLATEADAS CON DIMENSIONES DE 10-14µ QUE PRESENTAN CON CLARIDAD UNA PALOMA DE VERIFICACIÓN. AL CENTRO DEL CÓDIGO SE PODRÁ OBSERVAR LA SILUETA DE UN VENADO. COMO PARTE DEL DISEÑO SE DEBERÁ INCORPORAR UN MARCO EXTERIOR DE COLOR GUINDA QUE INCORPORE LA SERIE ALFANÚMERICA PERTENECIENTE A LA PLACA, REPETIDA “N” CANTIDAD DE VECES.

EL CÓDIGO DE SEGURIDAD DEBERÁ ESTAR IMPRESO CON TINTAS QUE PERMITAN LA VALIDACIÓN ELECTRÓNICA. EL CÓDIGO BIDIMENSIONAL DE SEGURIDAD NO PODRÁ SER UNA VARIANTE DE UN CÓDIGO DE ARQUITECTURA ABIERTA, YA QUE DEBERÁ SER DISEÑADO EX PROFESO PARA APLICACIONES DE SEGURIDAD QUE NO PERMITA RETRO INGENIERÍA ALGUNA, INSERTANDO DATOS ALEATORIOS, CONSTANTES Y/O BIOMÉTRICOS ADEMÁS DE LA INFORMACIÓN DE INTERÉS, POR MEDIO DE ALGORITMOS MATEMÁTICOS ÚNICOS, ES DECIR, QUE LOS ELEMENTOS DE CADA CÓDIGO NO SEAN SIMILARES ENTRE SÍ. PARA FACILITAR LA LECTURA, ES NECESARIO QUE EL CÓDIGO TENGA CAPACIDAD DE CORRECCIÓN DE ERRORES CON UN PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE 20% COMO MÍNIMO.

LA LECTURA DEL CÓDIGO SE VALIDARÁ COMO AUTENTICA MEDIANTE EL USO DE UNA APLICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN CONTROLADA EN PLATAFORMA ANDROID: VERSIÓN 5 O SUPERIOR Y IOS: VERSIÓN 11 O SUPERIOR, IPHONE 6 O SUPERIOR, PARA TELÉFONOS MÓVILES, LOS ALGORITMOS DE LECTURA Y DECODIFICACIÓN SERÁN ÚNICOS.

L CÓDIGO BIDIMENSIONAL, SERÁ EMITIDO CON TODA O PARTE DE LA INFORMACIÓN SIGUIENTE:

- INCLUIRÁ INFORMACIÓN EN RELACIÓN A SU ORIGEN DE EMISIÓN, POR MEDIO DE UN FOLIO IDENTIFICADOR ÚNICO (FIRMA DIGITAL).

- EL SOFTWARE DE EMISIÓN DE LOS CÓDIGOS BIDIMENSIONALES DE SEGURIDAD DEBERÁ SER ASISTIDO POR UNA LLAVE CRIPTOGRÁFICA ASIGNADA ESPECÍFICAMENTE PARA EL EMISOR Y PERMITA EL CONTROL DEL CONTEO DEL FOLIO IDENTIFICADOR ÚNICO, ADEMÁS DE EVITAR LA GENERACIÓN NO AUTORIZADA SI SE PRESCINDE DE DICHA LLAVE.

- DEBERÁ CONTAR CON INFORMACIÓN ENCRIPTADA DENTRO DE SÍ MISMO, POR LO QUE LA APLICACIÓN SOLO FUNGE COMO UN DECODIFICADOR QUE MUESTRA LOS RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA DENTRO DEL CÓDIGO, PUDIÉNDOSE REALIZAR AUN CUANDO EL TELÉFONO INTELIGENTE NO CUENTE CON NINGÚN TIPO DE SEÑAL, ALMACENANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y ENVIÁNDOLOS CUANDO SE RESTABLEZCA LA COMUNICACIÓN. DEBERÁ CONTENER LA LEYENDA:

  - “CÓDIGO AUTÉNTICO DEL ESTADO DE SINALOA”.

- EL SISTEMA PODRÁ COLOCAR CÓDIGOS QUE SE CONSIDEREN DUDOSOS EN UNA LISTA NEGRA, LA CUAL PODRÁ SER CARGADA PREVIAMENTE EN EL DISPOSITIVO INTELIGENTE. TAMBIÉN SE PODRÁN COLOCAR CÓDIGOS EN ESTA LISTA NEGRA MEDIANTE LA APLICACIÓN INSTALADA EN EL TELÉFONO INTELIGENTE, CUENTE O NO CON COBERTURA INALÁMBRICA.

- LA APLICACIÓN PUEDE TENER DIFERENTES NIVELES DE ACCESO MEDIANTE CUENTAS DE USUARIO CON CONTRASEÑAS LO CUAL LE PERMITIRÁ ACCEDER O NO A INFORMACIÓN SELECCIONADA PREVIAMENTE CONTENIDA DENTRO DEL CÓDIGO.AL SER LEÍDO POR UNA APLICACIÓN DE USO COMERCIAL MOSTRARA:

  - SERIE ALFANÚMERICA.

  - NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA.

  - RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE

  - NÚMERO DE REGISTRO DEL FABRICANTE.

  - TIPO DE DOCUMENTO.

  - LOTE DE FABRICACIÓN.

  - TIPO DE SERVICIO.

  - VIGENCIA.

  - AÑO DE FABRICACIÓN

CABE HACER MENCIÓN QUE SE CUENTA CON LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES DE SCT PARA LOS RANGOS DE SERIE ASIGNADOS DE CADA SUB PARTIDA.

DE IGUAL MANERA, SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA DE TRABAJO TERMINADO DE LAS SUB PARTIDAS:

- PLACA TRANSPORTE PRIVADO AUTOMÓVIL

- TRANSPORTE PÚBLICO AUTOMÓVIL

- REMOLQUE

- MOTOCICLETAS

- CALCOMANÍA TRANSPORTE PÚBLICO

- CALCOMANÍA TRANSPORTE PRIVADO

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. GES 15/2020

Adquisición de placas y engomados para vehículos automotores, solicitadas por la Coordinación Administrativa de la Secretaría General de Gobierno.

Anexo II

Propuesta Económica

| Part. | Sub-Part. | Unid. de Med. | Cant. | Descripción | Precio unitario | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | Juego | 500,000 | Placas y Engomado de Transporte Privado Automóvil |  |  |
|  | 1.2 | Pieza | 120,000 | Placa Transporte Privado Motocicleta |  |  |
|  | 1.3 | Juego | 300,000 | Placas y Engomado Transporte Privado Camión |  |  |
|  | 1.4 | Juego | 5,000 | Placas y Engomado Transporte Policía |  |  |
|  | 1.5 | Pieza | 12,000 | Placa Transporte Remolque Privado |  |  |
|  | 1.6 | Juego | 10,000 | Placas y Engomado Transporte Público Automóvil |  |  |
|  | 1.7 | Juego | 8,000 | Placas y Engomado Transporte Público Camión |  |  |
|  | 1.8 | Juego | 8,000 | Placas y Engomado Transporte Público Autobús |  |  |
|  | 1.9 | Pieza | 5,000 | Placa Moto Patrulla |  |  |
|  | 1.10 | Juego | 1,000 | Placas y engomado Demostración |  |  |
|  | 1.11 | Juego | 8,000 | Placas y Engomado Discapacitados |  |  |
|  | 1.12 | Juego | 8,000 | Placas y Engomado Transporte Privado |  |  |
| Sub-total |  |  |
| I.V.A |  |  |
| Total |  |  |

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. GES 15/2020

Adquisición de placas y engomados para vehículos automotores, solicitadas por la Coordinación Administrativa de la Secretaría General de Gobierno.

Anexo III

Escrito de Participación para la Junta de Aclaraciones

Lugar y Fecha:

Secretaría de Administración y Finanzas

del Gobierno del Estado de Sinaloa

At´n.-	Ing. Ismael Carreón Ruelas

Subsecretario de Administración

Ref. Licitación Pública Nacional No. GES 15/2020

Por medio del presente, me permito manifestar el interés de la empresa  (nombre de la empresa), de participar en la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NÚMERO (NÚMERO), convocada por esa Subsecretaría a su digno cargo, en atención a lo anterior, me permito señalar la información legal de mi representada:

| Registro Federal de Contribuyentes: |  |
| --- | --- |
| Domicilio Fiscal (calle, numero, colonia): | Delegación o Municipio: |
| Código Postal: | Entidad Federativa: |
| Teléfono: | Fax: |
|  | Correo Electrónico |
| Representante Legal: | Correo Electrónico: |
| No. Escritura Pública en la que consta su acta constitutiva: |  |
| Datos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio: |  |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fé de la misma: |  |
| Relación de Accionistas: | Apellido, Paterno, Apellido Materno, Nombre (s) |
| Descripción del Objeto Social: | Transcribir en forma completa el objeto social, tal como aparece en su Acta Constitutiva tratándose de personas morales o Actividad Preponderante tratándose de personas físicas: |
| Reformas al Acta Constitutivas: | Si existen (en su caso manifestarlas, junto con datos registrales) |
| Nombre del apoderado o representante legal: | Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s) |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades |  |
| No. Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizo la misma: |  |

Lo anterior es con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales que correspondan y a las Bases y Anexos de la Licitación Pública Nacional No. GES 15/2020.

Protesto lo necesario

(Firma autógrafa original)

Nota: para el licitante deberá incorporar textualmente los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento sin utilizar abreviaturas principalmente en lo relativo a nombre de la persona física o razón social de la persona moral.

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 15/2020

Adquisición de placas y engomados para vehículos automotores, solicitadas por la Coordinación Administrativa de la Secretaría General de Gobierno.

Anexo III bis

Formato para la presentación de preguntas para la Junta de Aclaraciones.

# Solicitudes de aclaración efectuadas por:

Nombre de la empresa:

# (Las preguntas a las respuestas se agrupan preferentemente por tema o numeral de la convocatoria a la licitación para proceder a su respuesta):

Ejemplo:

- Preguntas administrativas:

1.- Pregunta ----------------? (Licitante)

Respuesta: --------------  (Convocante)

2.- -------------

- Preguntas Técnicas:

1.- Pregunta ----------------? (Licitante)

Respuesta: --------------  (Área Técnica)

2.- -------------

Nota: Se deberá utilizar tipo de letra Arial 11, no se deberán insertar tablas, ni viñetas, ni imágenes.

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 15/2020

Anexo IV

(Modelo de Contrato)

Adquisición de placas y engomados para vehículos automotores, solicitadas por la Coordinación Administrativa de la Secretaría General de Gobierno.

Contrato para la adquisición de -----, que celebran por una parte Gobierno del Estado de Sinaloa, representado en este acto por el Ing. -------, Subsecretario de Administración  de la Secretaría de Administración y Finanzas, a quien en lo sucesivo se le denominará “El Estado” y por la otra parte la empresa: -------, representada por el C. ------, a la que en lo sucesivo se le denominará “La Empresa”, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

D e c l a r a c i o n e s

- “El Estado” , a través de su representante, declara:

I.1.		Que el Estado de Sinaloa es una entidad federativa que forma parte integrante de la federación, conforme a lo dispuesto por los Artículos 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1º de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; constituida como persona moral de acuerdo a las leyes relativas aplicables del Estado de Sinaloa.

I.2.	Que es su representante legal y Subsecretario de Administración, y cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente contrato otorgadas por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, conforme al poder notarial consignado en Escritura Pública No. ----, del Volumen ----, de fecha -------, del protocolo a cargo del Notario Público Número ----, Licenciado ---------- de esta ciudad.

I.3.	Que requiere de la adquisición de ---- para la (dependencia solicitante), cuya descripción se detalla en la Cláusula Primera de este Contrato, para lo cual se cuenta con los recursos presupuestales correspondientes.

I.4.	Que en términos del Artículo 36, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, se procedió a emitir la convocatoria correspondiente para llevar a cabo la Licitación Pública Nacional No. GES ---- /2020, habiéndose emitido el dictamen correspondiente mediante el cual se adjudicó el presente contrato a favor de “La Empresa” signante.

I.5.	La autorización de los recursos para la presente contratación se llevó a cabo mediante ------ con cargo a --------.

I.6.	Señala como su domicilio el ubicado en Avenida Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, mismo que se precisa para todos los fines y efectos legales de este contrato.

- “La Empresa”, a través de su representante, declara:

II.1	Que es una sociedad anónima debidamente constituida conforme a las leyes vigentes, según testimonio de Escritura Pública No. ---- de fecha -----, protocolizada por el Lic. ------, Notario Público No. ------ del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa y registrada bajo (datos de inscripción registral y/o folio electrónico) del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad ---- inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número --------.

II.2	Estar debidamente facultado para contratar y obligarse en los términos y alcances de este contrato, a nombre de su representada tal y como lo acredita con la Escritura Pública No. -----, Volumen ------, de fecha -----, del protocolo a cargo del Notario Público ------ en el Estado, Lic. -----, mismas facultades que a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

II.3	Que su objeto social entre otros es la (se menciona la actividad de la empresa)

II.4	Que cuenta con la capacidad administrativa, técnica y financiera suficiente para cumplir con las obligaciones derivadas del presente contrato.

II.5	Que señala como domicilio de “La Empresa” el ubicado en  calle ------- número -----, colonia -----, (nombre de la ciudad) mismo que se precisa para todos los fines y efectos legales de este contrato.

- De las partes.

De conformidad con lo anterior, las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen, por lo cual proceden a celebrar el presente contrato de acuerdo a las siguientes:

C l a u s u l a s

Primera.- Objeto:

Por medio del presente contrato, “La Empresa” vende y “El Estado” compra, en precio fijo, lo siguiente:

| PART. | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| SUB-TOTAL |  |  |
| I.V.A. |  |  |
| TOTAL |  |  |

Los bienes antes referidos deberán cumplir con las características y especificaciones contenidas en el Anexo (1, 2 etc) el cual forma parte del presente contrato.

Segunda.- Monto del Contrato.

“El Estado” pagará a “La Empresa” como valor de operación total por la adquisición de los bienes objeto del presente contrato la cantidad de $------- (número y letra), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Tercera.- Forma de Pago.

“El Estado”  pagará a “La Empresa” un anticipo del -----% del importe total del presente contrato y el resto a la entrega y aceptación de los bienes y/o equipos.

Pagos que se efectuaran en Moneda Nacional, previa entrega de las fianzas correspondientes y la factura fiscal que los amparen, debiendo acompañar para la procedencia del pago final, el Acta de Entrega Recepción que señala la Cláusula Cuarta de este instrumento.

Los pagos se efectuarán en la Caja General de la Secretaría de Administración y Finanzas ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado de Sinaloa en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Cuarta.- Lugar y Plazo de entrega:

“La Empresa” se compromete a entregar a “El Estado”, los bienes y/o equipos objeto del presente contrato, en las oficinas de -------, ubicadas en calle -------, numero -----, colonia-------, ciudad ----, levantándose al efecto el Acta de Entrega Recepción con la intervención de un representante del (dependencia solicitante) y un representante de “La Empresa”.

“La Empresa” se obliga a entregar los bienes y/o equipos contratados en un plazo de ---- días hábiles contados a partir de la entrega del anticipo dicho plazo no podrá ampliarse ni habrá condonación de sanciones cuando el retraso se deba a causas imputables a ”La Empresa”.

“La Empresa” se responsabiliza de que los bienes y/o equipos objeto de este contrato serán entregados en estado idóneo y dentro del plazo citado en el párrafo que antecede, en el entendido de que se liberará de dicha responsabilidad una vez emitida el Acta de Entrega Recepción antes citada.

Quinta.-Obligaciones de “La Empresa”. Para el debido cumplimiento de este contrato, “La Empresa” se obliga a:

- Cumplir en tiempo y forma con la entrega de los bienes y/o equipos objeto de este contrato, a satisfacción de “El Estado” y conforme a lo establecido dentro del clausulado de este instrumento jurídico y a la normatividad aplicable en la materia.

- Entregar los bienes y/o equipos objeto de este contrato, con las características técnicas ofertadas pro “La Empresa” conforme al concurso que determinó su adjudicación.

- No ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados de este instrumento jurídico a favor de persona alguna, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de “El Estado”.

Sexta.- Fianza de anticipo y de cumplimiento de contrato.

Fianza del Anticipo.

La garantía del anticipo será por la totalidad del monto concedido y se constituirá mediante fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas, debiendo contener los siguientes requisitos:

- Indicación del porcentaje e importe total garantizado con número y letra.

- Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

- La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma así como la especificación de las obligaciones garantizadas.

- El señalamiento de la denominación o nombre del proveedor o fiado, domicilio legal y fiscal, registro federal de contribuyentes.

- La condición de que la vigencia de la fianza será hasta su total amortización, mediante la entrega de los bienes o la devolución total o parcial, según sea el caso, de la cantidad que por concepto de anticipo recibe su fiado.

- La condición de que la fianza solo podrá ser cancelada cuando así lo autorice expresamente y por escrito Gobierno del Estado de Sinaloa.

- El señalamiento de que esta garantía estará vigente en los casos en que Gobierno del Estado de Sinaloa, en el contrato otorgue prórrogas o esperas al proveedor o fiado, para el cumplimiento de sus obligaciones, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan en relación con este contrato hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.

- Señalar el domicilio de la afianzadora en esta localidad para oír y recibir notificaciones de esta dependencia.

- La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso de cobro de intereses que prevé el Artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

- Así mismo esta fianza cubre, defectos y vicios ocultos de los bienes y la calidad del servicio, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el proveedor, en los términos señalados en la convocatoria de Licitación, en el contrato respectivo y el Código Civil Federal.

Las partes acuerdan que para la cancelación de esta fianza será requisito indispensable la aprobación mediante manifestación expresa y por escrito de “El Estado”.

Fianza para el cumplimiento del contrato.

La garantía deberá constituirse por “La Empresa” mediante fianza expedida por una  institución debidamente autorizada en los términos de la Ley Federal de instituciones de Fianzas, en Moneda Nacional (peso mexicano), por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato sin considerar el I.V.A. a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, y deberá contener los siguientes requisitos:

- Indicación del porcentaje e importe total garantizado con número y letra.

- Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

- La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones garantizadas.

- El señalamiento de la denominación o nombre del proveedor o fiado.

- La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y actos administrativos.

- La condición de que la fianza solo podrá ser cancelada cuando así lo autorice expresamente y por escrito Gobierno del Estado de Sinaloa.

- El señalamiento de que esta garantía estará vigente en los casos en que Gobierno del Estado de Sinaloa, en el contrato otorgue prórrogas o esperas al proveedor o fiado, para el cumplimiento de sus obligaciones, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan en relación con este contrato hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente salvo que las partes se otorguen el finiquito de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.

- Señalar el domicilio de la afianzadora en esta localidad para oír y recibir notificaciones de esta dependencia.

- La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso de cobro de intereses que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

- Así mismo esta fianza cubre defectos y vicios ocultos de los bienes y la calidad del servicio, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el proveedor, en los términos señalados en la convocatoria de Licitación, en el contrato respectivo y el Código Civil Federal.

“La Empresa” se obliga a mantener esta fianza, hasta por trescientos sesenta y cinco días posteriores a la fecha de la firma del Acta de Entrega Recepción de los bienes y/o equipos de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Cuarta, acordando las partes que para su cancelación será requisito indispensable la aprobación mediante manifestación expresa y por escrito de “El Estado”.

Las garantías de anticipo y cumplimiento, junto con el comprobante que acredite el pago de las mismas a la afianzadora deberán presentarse dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del presente contrato en Avenida Insurgentes s/n entre las calles José Aguilar Barraza y 16 de Septiembre, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa.

Séptima.- Garantías de ----.

“La Empresa” garantiza los equipos materia del presente contrato, durante el periodo de un año, que contará a parir de la fecha de entrega del mismo, contra cualquier defecto de fabricación así como el de no cumplir con las especificaciones requeridas, mala calidad de los materiales, mano de obra, etc.

Si dentro del periodo de garantía se presenta algún defecto o cualquiera de las circunstancias anteriores, “La Empresa” queda obligada a sustituir los bienes y/o equipos defectuosos en un periodo no mayor a 20 (veinte) días naturales contados a partir de su notificación sin cargo adicional para “El Estado”.

“La Empresa” se obliga a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y/o equipos, así como de cualquier otra responsabilidad en las que hubiera incurrido, en los términos señalados en este contrato y en la legislación vigente.

La forma de empaque y transporte que debe utilizar, serán los que “La Empresa” determine como idóneos, toda vez que la integridad de los bienes y/o equipos es su responsabilidad hasta el momento de la aceptación de los mismos, los costos que se originen por estos conceptos son por cuenta de “La Empresa”.

“La Empresa” deberá cubrir todos los seguros de transporte de conservación, etc, que requieran los bienes y/o equipos hasta el momento de la firma del acta señalada en la Cláusula Cuarta.

Octava.- Límite de responsabilidades.

En caso de incumplimiento de este contrato, la responsabilidad de “La Empresa”, independientemente de la forma de acción que se ejercite, consiste en:

- Que “El Estado” le haga efectiva la fianza entregada para garantizar el cumplimiento del presente contrato.

- Reintegrar a “El Estado” cabalmente los recursos económicos que le hayan sido entregados hasta el momento del incumplimiento de cualquiera de las cláusulas y condiciones del presente contrato.

El pago por el límite de responsabilidades referido, que se derive del incumplimiento de los términos y condiciones de este contrato, atribuibles a “La Empresa” será efectuado de inmediato a la notificación que “El Estado” le realice por escrito a “La Empresa”.

Independientemente de lo anterior, para los efectos dispuestos por el Artículo 83 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, “El Estado” dará vista a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, de cualquier incumplimiento en que “La Empresa” hubiese incurrido.

Novena.- “La Empresa” será responsable absoluto de obtener las licencias autorizaciones y permisos necesarios para el cumplimiento del presente contrato y en los casos en que se infrinjan derechos de autor, patentes o marcas, “El Estado” queda liberado de cualquier responsabilidad en caso de que se someta a “La Empresa” a juicio o proceso por este concepto.

Décima.- Penas convencionales.

En el caso de que “La Empresa” se atrase en la entrega de lo bienes y/o equipos objeto del presente contrato, las partes pactan la aplicación de una pena convencional la cual será a partir del primer día de atraso consistente en el importe correspondiente al 0.116% (punto ciento dieciséis por ciento) del importe, en función de los bienes y/o equipos no entregados por cada día de retraso, tomando como fecha de entrega el día que se reciban en el lugar de entrega de los bienes y/o equipos contratados, el cual será deducido del importe total a pagar y no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

Para el efecto anterior “El Estado” en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, harán del conocimiento de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas este hecho, acompañando los elementos con que se cuente, a fin de que resuelva lo procedente en relación a la sanción.

El pago de los bienes y/o servicios quedará condicionado, proporcionalmente al pago que “La Empresa” debe efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía.

En caso de rescisión del presente contrato. La aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

Además de las sanciones anteriormente mencionadas, serán aplicables todas aquellas que correspondan al incumplimiento de las condiciones, cláusulas y obligaciones señaladas en el presente contrato.

Décima Primera.- Rescisión.

“El Estado” podrá rescindir administrativamente este contrato sin necesidad de declaración judicial, cuando “La Empresa” incurra en incumplimiento de las obligaciones derivadas de la cláusulas del presente contrato, conforme al procedimiento establecido en el Artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, que sustancialmente consiste en:

I.- Se iniciará a partir de que a “La Empresa” le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

II.- Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, “El Estado” contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer a “La Empresa”.

III.- Rescindido el contrato se formulará el finiquito correspondiente a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar a “El Estado” por concepto de los bienes recibidos hasta el momento de la rescisión.

Una vez rescindido este contrato, no procederá el cobro de penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, siempre que estas causas sean el motivo de la rescisión.

Cuando “El Estado” rescinda el presente contrato, sin perjuicio del ejercicio de las demás acciones que procedan, aplicará lo establecido en la Cláusula “Limites de responsabilidades”

Décima Segunda.- Reconocimiento contractual.

El presente contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con el objeto del mismo y deben de respetarse todas las condiciones contenidas en las bases y en la propuesta técnica y económica utilizadas en el concurso del cual se deriva este contrato, mismas que forman parte del presente.

Las partes manifiestan que en la celebración del presente contrato no ha habido error o vicio o lesión alguna que vicien el consentimiento.

Décima Tercera.- Sostenimiento.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento  del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, de sus supletorios y demás que le sean aplicables.

Décima Cuarta.- Jurisdicción.

Para el cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no este estipulado en el mismo, las partes acuerdan primariamente someterse al procedimiento de conciliación establecido en los Artículos 101, 102 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, o bien al procedimiento para resolución de controversias y para efectos de interpretación y cumplimiento se someterán a la jurisdicción y competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa en los términos del Artículo 104 de la mencionada Ley por ende, “La Empresa” renuncia al fuero, competencia y jurisdicción que pudiera corresponderle por razones de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el día ------- de 2020.

| POR “EL ESTADO” |  | POR “LA EMPRESA” |
| --- | --- | --- |
| T E S T I G O S |